委托单编号：2X-400000                                                编号：CTAC2X-

| 受检/生产单位 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验机构 | 单位名称 |  | 中国计量科学研究院（国家防伪产品质量检验检测中心） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联络信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通信地址 |  | 北京市朝阳区北三环东路十八号2号楼423室 |  |  |
|  | 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 人 |  | 黄铁翔 王颖 |  |  |
|  | 社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010 64270575 13366895991 |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传 真 |  | 010 64229310 |  |  |
|  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 100029 |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Email |  | fwjc@nim.ac.cn |  |  |
|  | Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 名 |  | 中国计量科学研究院 |  |  |
|  | 单位性质 |  | □事业单位 □机关单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 帐 号 |  | 110060224018010008693 |  |  |
|  |  |  | □国有企业 □民营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开 户 行 |  | 交通银行北京和平里支行 |  |  |
|  |  |  | □合资企业 □境外机构 |  |  |  |  |  |  |  |  | 行号 |  | 301100000074 |  |  |
|  |  |  | □个人委托 □其他委托 |  |  |  |  |  |  |  |  | 汇款用途 |  | 防伪产品检测费 |  |  |
| 受检产品信息 | 防伪技术评审□ 监督抽查 □ 绿色印刷□ 委托检验 □ 委托检测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品类别 | □防伪标识 |  | □防伪票证 | □ 防伪纸 | □ 防伪油墨 | □ 防伪膜 | □ 防伪线 | 执行标准 |  |  |  | □企标 □行标 □国标 □产品 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷工艺 |  |  |  | □平版 □凸版 □凹版 □柔性版 □丝网 □数码 |  |  |  |
|  | 产品品种 | 防伪卡 |  |  |  |  |  |  | 规格/型号 |  |  |  |  |  | 生产 日期 |  |
|  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  | 送样数量 |  |  |  | 成品样卡30份 |  |  |  |
|  | 防伪识别特征名称 |  |  |  |  |  |  |  | 防伪识别特征检验方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 请填写样品中明示的防伪识别特征！ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检验依据及检验项目 |  | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》 GB/T 17554.1-2006 《识别卡 测试方法 第1部分:一般特性测试》 |  |  |  |  |  | 检测费（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验报告： 电子检验报告自行打印 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验周期：7-10个工作日（不含快递时间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注说明：需要开具发票的送检单位: 1. 请收到短信后自行登录网站：http://ywxt.nim.ac.cn:8003/nim_w/，手机或电脑均可，阅读个人信息操作说明，维护开票信息； 2. 关注“中国计量科学研究院业务部”微信公众号，下载“中国计量科学研究院发票及纸质证书邮寄申请表”（请仔细阅读“填表前必读事项”,主题写明“邮寄申请+委托单号”），填写完成后发送至nim_kehufuwu@163.com邮箱申请办理。由中国计量科学研究院财务部开具发票并快递给您，请注意查收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方代表签字（盖章）： 202X 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受托方代表签字（盖章）： 202X年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

本信息表可作为委托方付款凭证，一式二份，委托方、受托方各持一份。

附件：

防伪卡检测项目、技术要求

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体外观 | 卡 外 观 | 卡片外观没有明显形变、凹凸不平，卡片上没有孔、坑、损伤、破裂、划伤、磨毛、热合亮斑等；印刷表面没有明显色斑、条纹，图案或文字没有明显重影、毛刺或缺损 | 目视观察、手感触摸 |
| 2 | 成品 尺寸 | 识别卡宽度 | 53.92mm-54.03mm | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》5节 |
|  |  | 识别卡高度 | 85.47mm-85.72mm |  |
|  |  | 识别卡厚度 | 1.0mm-1.3mm |  |
|  |  | 圆角尺寸 | 卡的倒角为呈半径 3.18±0.3mm的圆弧 |  |
| 3 | 标识卡边缘 |  | 卡表面的边缘毛刺不超过卡表面0.08mm | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》5.1.2节 |
| 4 | 识别卡全卡翘曲 |  | ≤1.5mm（包括卡厚度） | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》8.11节 |
| 5 | 识别卡弯曲韧性 |  | 卡恢复初始平面状态（偏移≤1.5mm） | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》8.1节，GB/T 17554.1-2006《识别卡 物理特性,5.8.1节 |
| 6 | 识别卡剥离强度 |  | ≥0.35N/mm | GB/T 17554.1-2006《识别卡 物理特性》8.5节 |
| 7 | 识别卡抗热度 |  | 不表现出偏差大于 10mm、分层或褪色 | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》8.12节（50度30分钟） |
| 8 | 识别卡抗紫外线 |  | 无有害影响（外观完好） | GB/T 17554.1-2006《识别卡 物理特性》5.12节 |
| 9 | 识别卡温度和湿度条件下尺寸稳定性和翘曲 |  | 符合尺寸和翘曲。 | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》8.5节 |
| 10 | 识别卡粘连或并块 |  | 不显示出受到不利影响。（分层、褪色和色彩转移、表面光洁度变化、从一张卡到另一张卡的物质转移、变形） | GB/T 14916-2006《识别卡 物理特性》8.9节 |
| 11 | 防伪识别特征： |  |  |  |

——以下空白——