委托单编号：2X-4000000                                            编号：CTAC-2X-

| 受检/生产单位 | 委托单位 |  | 检验机构 | 单位名称 | 中国计量科学研究院（国家防伪产品质量检验检测中心） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联络信息 |  |  | 通信地址 | 北京市朝阳区北三环东路十八号2号楼423室 |
|  | 生产单位 |  |  | 联 系 人 | 黄铁翔 王颖 |
|  | 社会统一信用代码 |  |  | 联系电话 | 010 64270575 13366895991 |
|  | 联系人 |  |  | 传 真 | 010 64229310 |
|  | 电话 |  |  | 邮政编码 | 100029 |
|  | 邮政编码 |  |  | Email | fwjc@nim.ac.cn |
|  | Email |  |  | 户 名 | 中国计量科学研究院 |
|  | 单位性质 | □事业单位 □机关单位 |  | 帐 号 | 110060224018010008693 |
|  |  | □国有企业 □民营企业 |  | 开 户 行 | 交通银行北京和平里支行 |
|  |  | □合资企业 □境外机构 |  | 行号 | 301100000074 |
|  |  | □个人委托 □其他委托 |  | 汇款用途 | 防伪产品检测费 |
| 受检产品信息 | 防伪技术评审□ 监督抽查 □ 绿色印刷□ 委托检验 □ 委托检测□ |
|  | 产品类别 | □防伪标识 | □防伪票证 | □ 防伪纸 | □ 防伪油墨 | □ 防伪膜 | □ 防伪线 | 执行标准 | □企标 □行标 □国标 □产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷工艺 | □平版 □凸版 □凹版 □柔性版 □丝网 □数码 |
|  | 产品品种 | 防伪纸 | 规格/型号 | 350mm×350mm | 批号/生产日期 |  |
|  | 产品名称 |  | 送样数量 | 20张 |
|  | 防伪识别特征名称 | 防伪识别特征检验方法 |
|  | 请填写样品中明示的防伪识别特征！ |  |
|  | 检验依据及检验项目 | GB/T22467.1-2008《防伪材料通用技术条件 第1部分：防伪纸》 | 检测费（大写）： |
|  |  |  | 检验报告： 电子检验报告自行打印 |
|  |  |  | 检验周期：7-10个工作日（不含快递时间） |
| 备注说明：需要开具发票的送检单位: 1. 请收到短信后自行登录网站：http://ywxt.nim.ac.cn:8003/nim_w/，手机或电脑均可，阅读个人信息操作说明，维护开票信息； 2. 关注“中国计量科学研究院业务部”微信公众号，下载“中国计量科学研究院发票及纸质证书邮寄申请表”（请仔细阅读“填表前必读事项”,主题写明“邮寄申请+委托单号”），填写完成后发送至nim_kehufuwu@163.com邮箱申请办理。由中国计量科学研究院财务部开具发票并快递给您，请注意查收。 |
| 委托方代表签字（盖章）： 202X年 月 日 | 受托方代表签字（盖章）： 202X年 月 日 |

本信息表可作为委托方付款凭证，一式二份，委托方、受托方各持一份。

附件：

纸张技术要求、检验项目及检验方法

| 序号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 纸面质量 | 纸面应平整，不应有褶子、破损、斑痕、鼓泡、掉粉、掉毛、掉片、裂口、硬质块、明显条痕和鱼鳞斑等外观缺陷 | GB/T 22467.1-2008 防伪材料通用技术条件 第1部分：防伪纸 |
|  |  | 纸边质量 | 纸的切边应整齐、洁净 |  |
|  |  | 同批纸色差 | 目视无明显色泽差异 |  |
| 2 | 规 格 要 求 | 平板纸幅面尺寸偏差 | ±3mm |  |
|  |  | 平板纸偏斜度 | ≤3mm |  |
| 3 | 物 理 特 性 | 定量偏差 | 70g±4.0% |  |
|  |  | 横幅定量差 | ≤6.5% |  |
|  |  | 相对横幅厚度差 | ≤8.0% |  |
|  |  | 亮度（白度） | ≥80% |  |
|  |  | 横向伸缩性 | ≤2.8% |  |
|  |  | 尘埃度 | 0.3 mm2～1.5 mm2 | ≤100个/m2 |  |
|  |  |  | ＞1.5mm2 | ≤0个/m2 |  |
|  |  | 交货水分 | 6.0%～8.0% |  |
| 4 | 防伪识别特征 |  |  |  |

——以下空白——