委托单编号：2X-400000                                               编号：CTAC2X-

| 受检/生产单位 | 委托单位 |  | 检验机构 | 单位名称 | 中国计量科学研究院（国家防伪产品质量检验检测中心） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联络信息 |  |  | 通信地址 | 北京市朝阳区北三环东路十八号2号楼423室 |
|  | 生产单位 |  |  | 联 系 人 | 黄铁翔 王颖 |
|  | 社会统一信用代码 |  |  | 联系电话 | 010 64270575 13366895991 |
|  | 联系人 |  |  | 传 真 | 010 64229310 |
|  | 电话 |  |  | 邮政编码 | 100029 |
|  | 邮政编码 |  |  | Email | fwjc@nim.ac.cn |
|  | Email |  |  | 户 名 | 中国计量科学研究院 |
|  | 单位性质 | □事业单位 □机关单位 |  | 帐 号 | 110060224018010008693 |
|  |  | □国有企业 □民营企业 |  | 开 户 行 | 交通银行北京和平里支行 |
|  |  | □合资企业 □境外机构 |  | 行号 | 301100000074 |
|  |  | □个人委托 □其他委托 |  | 汇款用途 | 防伪产品检测费 |
| 受检产品信息 | 防伪技术评审□ 监督抽查 □ 绿色印刷□ 委托检验 □ 委托检测□ |
|  | 产品类别 | □防伪标识 | □防伪票证 | □ 防伪纸 | □ 防伪油墨 | □ 防伪膜 | □ 防伪线 | 执行标准 | □企标 □行标 □国标 □产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷工艺 | □平版 □凸版 □凹版 □柔性版 □丝网 □数码 |
|  | 产品品种 | 卷式票据 □大图标 □小图标 | 规格/型号 | 热敏票 卷宽度：79mm | 批号/生产日期 |  |
|  | 产品名称 | 体育彩票专用热敏纸 | 送样数量 | 完整包装成品各1箱(20卷)；整版印刷样(保留套印线)3张；热敏票原纸分切小卷(规格：79mm×20m)1卷；热敏票原纸裁切单张(A4规格)20张；包装纸箱5个。 |
|  | 检验依据 | 《体育彩票专用热敏纸技术要求及检验方法》 TY/T3902-2019 ； 全项目，共59项，详见附件。 | 检测费（大写）： |
|  |  |  | 检验报告： 电子检验报告自行打印 |
|  |  |  | 检验周期：10-15个工作日（不含快递时间） |
| 备注说明：需要开具发票的送检单位: 1. 请收到短信后自行登录网站：http://ywxt.nim.ac.cn:8003/nim_w/，手机或电脑均可，阅读个人信息操作说明，维护开票信息； 2. 关注“中国计量科学研究院业务部”微信公众号，下载“中国计量科学研究院发票及纸质证书邮寄申请表”（请仔细阅读“填表前必读事项”,主题写明“邮寄申请+委托单号”），填写完成后发送至nim_kehufuwu@163.com邮箱申请办理。由中国计量科学研究院财务部开具发票并快递给您，请注意查收。 |
| 委托方代表签字（盖章）： 202X 年 月 日 | 受托方代表签字（盖章）： 202X年 月 日 |

本信息表可作为委托方付款凭证，一式二份，委托方、受托方各持一份。

附件:

（1）热敏原纸

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定量 | 75.0 g/m2±5% |
| 2 | 厚度 | 80μm±3μm |
| 3 | 白度 | 85%±5% |
| 4 | 平滑度 | ≥800s |
| 5 | 热敏层发色光密度值D | 70℃发色 | ≤0.25 |
| 6 |  | 饱和发色 | ≥1.10 |
| 7 | 图像保存性能 | 耐光性能 | 空白部分密度值D | ≤0.25 |
| 8 |  |  | 显色部分密度值D | ≥1.00 |
| 9 |  | 耐热性能 | 空白部分密度值D | ≤0.25 |
| 10 |  |  | 显色部分密度值D | ≥1.00 |
| 11 | 图像防护性能(保留率) | 防水性能 | 显色密度≥85% |
| 13 |  | 防油性能 | 显色密度≥85% |
| 14 |  | 防乙醇性能 | 显色密度≥60% |

（2） 热敏涂层面（打印面）

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 版面 | 大标志 | 裁切后单张票面有2个完整标志图形且居中排列,相邻标志间隔50.8 mm±0.1 mm。 |
|  |  | 小标志 | 裁切后单张票面有反白处理的6行标志图形且等距排列，相邻2行的标志横向间距8.5 mm±0.1 mm，均匀排列。 |
| 2 | 规格 | 大标志 | 体育彩票标志规格为40mm（长）×38mm（高） |
|  |  | 小标志 | 体育彩票标志规格为8.5mm（长）×8.1mm（高） |
| 3 | 边条 | 边条内印刷体育彩票标志和竖版“中国体育彩票”字样，边条宽度为4.0 mm±0.1 mm |
| 4 | 版缝 | 印刷版缝最多允许连续3张热敏票出现1条，须处于单张热敏票的上端或下端位置；版缝衔接处无脏迹；整个版面版缝处允许留白或搭边，版缝宽度≤0.3mm |
| 5 | 版面 颜色 | 底色 | L*=88.0; a*=5.0 b*=2.5 ΔE≤4.0 |
| 6 |  | 边条 | L*=60 ；a*=40；b*=20 ΔE≤6.0 |
| 7 | 版面内容 | 印刷底色及边条等图案信息完整、连续、一致，且不影响后续投注信息的打印和正确识读 |
| 8 | 印刷特性 | 印刷油墨干燥充分，版面干净、无污渍、无划痕、不粘脏，空白处无明显版缝脏迹 |
| 9 | 正背面套印 | 热敏涂层面与装饰图案面正背印刷套印偏差≤1.0mm |

（3） 装饰图案面

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 印刷 特性 | 图案挂网 | 图案挂网线数不低于150lpi，网线角度不应出现干涉条纹 |
| 2 |  | 图案文字 套印 | 图案印刷清晰、完整，多色套印误差≤0.2 mm |
| 3 |  | 图案文字 颜色 | 图案印刷墨色均匀,符合设计原稿或签样要求；同批次同部位颜色无明显差异，色差ΔE≤4.0 |
| 4 |  | 票面外观 | 印刷油墨干燥充分,版面干净、无污渍、无划痕、不粘脏,空白处无明显脏迹 |
| 5 |  | 购票须知等 文字 | 购票须知等说明文字内容由体育彩票发行机构指定,文字清晰、完整、无缺笔断划，不糊版 |
| 6 | 识读黑标 | 规格 | 10.0 mm（宽）×5.0 mm（高） 偏差≤0.1 mm |
| 7 |  | 位置 | 裁切后位置纵向距底边48.7mm±1.0 mm，横向距右侧纸边1.0±0.5 mm |
| 8 |  | 密度 | 黑密度值D≥1.0 |
| 9 | 序列号 | 位置 | 序列号位于热敏纸装饰图案面左侧从上至下纵向排列；首字符上端距识读标上端垂直距离为30.0mm±2.0mm；首字符左端距识读标左端垂直距离为64.0mm±1.0mm |
| 10 |  | 字体高度 | 字高为3.0mm±0.5mm |
| 11 |  | 唯一性及组成 | 每张热敏票应有唯一序列号，由13位或14位字母和数字组成。具体为：箱号（4～5位字母和5位数字）+ 张序列号（4位数字）采用宋体，分辨率≥150 dpi×150 dpi |
| 12 |  | 印刷特性 | 序列号字符清晰、唯一，不得进入图文区域，不得出现透印和粘脏现象 |
| 13 | 警示线 | 设置位置 | 卷票末尾在热敏涂层面任意一侧设置宽度为2.0 mm～5.0 mm的红色警示线，总长度为5张～10张（含测试用纸） |
| 14 |  | 示划效果 | 要求划线连续、清晰、无粘脏、无透印、无拖尾，票面无蹭脏，卷票端面无红色脏迹 |

（4）复卷裁切

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卷宽 | 79.0mm±0.5mm |
| 2 | 卷直径 | 73.0mm±1.0mm |
| 3 | 内径 | 12.0mm±0.5mm |
| 4 | 边条距离 | 边条距离右侧纸边≤1.0 mm，不允许裁切到边条 |
| 5 | 整卷质量 | 卷票中不应有接头和夹杂其他纸片、纸屑的现象 |
| 6 | 裁切端面 | 卷票端面平滑、干净、不发黑、可视警示线印迹 |
| 7 | 整卷紧度 | 卷票缠绕松紧适中，管芯与热敏票间不能使用胶带或黏合剂，不应有滑移现象；开卷处不能使用胶带、不干胶或黏合剂固定 |
| 8 | 整卷抗压性能 | 卷票圆周方向具有一定抗压性能 |
| 9 | 打印响应 | 单张热敏票标准宽度为79.0 mm±0.5 mm；标准长度为101.6 mm±0.1 mm； 打印内容清晰、完整、容易识读，打印头无明显墨迹，印刷图文内容不粘脏 |

（5）使用环境检测

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用环境检验 | 温度40℃；相对湿度95%RH | 打印内容清晰、完整、容易识读，打印头无明显墨迹，印刷图文内容不粘脏 |
| 2 |  | 温度23℃；相对湿度50%RH |  |
| 3 |  | 温度-5℃ |  |
| 4 | 打印显色保质期限不少于1年 | 光老化性能 | 显色密度保留率≥80% |
| 5 |  | 热老化性能 | 显色密度保留率≥80% |
| 6 |  | 耐摩擦性能 | 显色密度保留率≥80% |

（6） 包装箱

| 序号 | 检验项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装箱规格 | 卷票具有独立包装，一箱20卷，分置上下两层；每层2行5列，层间放置隔板，箱体内壁与卷票间距≤10.0 mm |
| 2 | 抗压强度 | 使用空箱抗压强度≥1200 N 的5层瓦楞纸箱 |
| 3 | 摇盖耐折 | 包装箱摇盖耐折度，纸箱支撑成型后，摇盖经开、合180°往复3次，箱面层和里层裂缝≤10.0 mm |
| 4 | 图示标志 | 包装箱体上应有防潮、防晒、防火、小心轻放、请勿倒置、堆码极限、禁止脚踏等包装储运图示标志，应符合GB/T 191-2008的规定 |
| 5 | 喷印信息 | 包装箱体上应标有产品名称、图案代码、产品执行标准、生产企业、数量等信息标注。标注要求打印清晰，位置准确。 |
| 6 | 整箱包装 | 包装箱用胶带上下封口，封箱紧度适宜，胶带平整居中。包装箱箱外用打包带加固，打包带松紧适度、无歪斜 |
| 7 | 防水性能 | 包装具有防水性能。将完整包装的整箱产品喷淋 3 h后，拆箱小卷产品完好 |
| 8 | 防光性能 | 包装具有防光性能。将独立包装卷票放置照度为5 000 lx±500 lx的灯箱中96 h后值，空白部分黑密度值≤0.25 |

——以下空格——