委托单编号：2X-400000                                                编号：CTAC2X-

| 受检/生产单位 | 委托单位 |  | 检验机构 | 单位名称 | 中国计量科学研究院（国家防伪产品质量检验检测中心） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联络信息 |  |  | 通信地址 | 北京市朝阳区北三环东路十八号2号楼423室 |
|  | 生产单位 |  |  | 联 系 人 | 黄铁翔 王颖 |
|  | 社会统一信用代码 |  |  | 联系电话 | 010 64270575 13366895991 |
|  | 联系人 |  |  | 传 真 | 010 64229310 |
|  | 电话 |  |  | 邮政编码 | 100029 |
|  | 邮政编码 |  |  | Emial | fwjc@nim.ac.cn |
|  | Email |  |  | 户 名 | 中国计量科学研究院 |
|  | 单位性质 | □事业单位 □机关单位 |  | 帐 号 | 110060224018010008693 |
|  |  | □国有企业 □民营企业 |  | 开 户 行 | 交通银行北京和平里支行 |
|  |  | □合资企业 □境外机构 |  | 行号 | 301100000074 |
|  |  | □个人委托 □其他委托 |  | 汇款用途 | 防伪产品检测费 |
| 受检产品信息 | 防伪技术评审□ 监督抽查 □ 绿色印刷□ 委托检验 □ 委托检测□ |
|  | 产品类别 | □防伪标识 | □防伪票证 | □ 防伪纸 | □ 防伪油墨 | □ 防伪膜 | □ 防伪线 | 执行标准 | □企标 □行标 □国标 □产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 印刷工艺 | □平版 □凸版 □凹版 □柔性版 □丝网 □数码 |
|  | 产品品种 | 证件证书 | 规格/型号 | 297mm×210mm/167mm×240mm | 批号/生产日期 |  |
|  | 产品名称 | 不动产权证书/不动产登记证明 | 送样数量 | 封皮纸（A4）： 10张，封二封三：（ A4）10张，内页纸：（A4）10张，证明纸张：（ A4）10张，成品（证明、证书）：各6份，带色标值半成品：5份 |
|  | 防伪识别特征名称 | 防伪识别特征检验方法 |
|  | 见附件！ |  |
|  | 检验依据及检验项目 | GB/T 22467.1-2008防伪材料通用技术条件 第1部分：防伪纸、 GB/T 36305-2018《防伪票证产品技术条件》、判定依据：自然资源部不动产权证印制标准 | 检测费（大写）： |
|  |  |  | 检验报告： 证书、证明各壹份，电子版报告自行打印 |
|  |  |  | 检验周期：7-10个工作日（不含快递时间） |
| 备注说明：需要开具发票的送检单位: 1. 请收到短信后自行登录网站：http://ywxt.nim.ac.cn:8003/nim_w/，手机或电脑均可，阅读个人信息操作说明，维护开票信息； 2. 关注“中国计量科学研究院业务部”微信公众号，下载“中国计量科学研究院发票及纸质证书邮寄申请表”（请仔细阅读“填表前必读事项”,主题写明“邮寄申请+委托单号”），填写完成后发送至nim_kehufuwu@163.com邮箱申请办理。由中国计量科学研究院财务部开具发票并快递给您，请注意查收。 |
| 委托方代表签字（盖章）： 202X年 月 日 | 受托方代表签字（盖章）： 202X年 月 日 |

本信息表可作为委托方付款凭证，一式二份，委托方、受托方各持一份。

附件：                     1、《不动产权证书》检验项目及技术要求

| 序号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封皮纸张 | 定量 | 260g/m2±5g/m2 |
| 2 |  | 厚度 | 350µm±10µm |
| 3 |  | 颜色色差值 | （L*=35，a*=44.4，b*=22）±3 |
| 4 |  | 防伪技术 | 使用专用仪器测试，能够发出“嘀”的提示音为合格 |
| 5 | 封二、封三纸张 | 定量 | 250g/m2±5g/m2 |
| 6 |  | 厚度 | 300µm±15µm |
| 7 |  | 开窗式安全线 | 安全线为荧光磁性镂空真空镀铝安全线，在紫外灯下观察可见镂空文字荧光颜色为黄绿色，镂空图文为（不动产权证书 BDCQZS）,镂空图文正反排列。 |
| 8 |  | 两种荧光纤维 防伪特征 | （1）弯曲状荧光光角变色防伪纤维：自然光下观察为无色，在紫外灯下观察纤维呈弯曲状，改变紫外灯的照射角度，同一根防伪纤维会产生“红/蓝”变色效果。 |
| 9 |  |  | （2）荧光多色点防伪纤维：自然光下观察为无色；紫外灯下观察纤维由六个荧光色点组成，色点颜色依次为“红/黄/黄/黄/黄/蓝”。 |
| 10 | 内页纸张 | 定量 | 95g/m2±5g/m2 |
| 11 |  | 厚度 | 115µm±10µm |
| 12 |  | 满版黑水印特征 | 水印图案文字为（不动产权证书BDCQZS），水印图文正反排列。 |
| 13 |  | 两种荧光维 防伪特征 | （1）透明弯曲状正反纸面荧光变色防伪纤维：自然光下透光观察，纤维呈透明弯曲状；紫外灯下观察纤维呈弯曲状态，紫外灯在纸张正反照射下观察，同一根防伪纤维会产生“橙/蓝”变色效果。 |
| 14 |  |  | （2）荧光多色点防伪纤维： 自然光下观察为无色；紫外灯下观察纤维由六个荧光色点组成，色点颜色依次为“红/黄/黄/黄/黄/蓝”。 |

| 序号 | 项 目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 成品规格尺寸偏差 | （167mm×240mm）±0.5mm |
| 16 | 印刷质量要求 | 印面外观 | 成品应整洁。每件成品主要部位上不能有直径＞0.3mm的墨皮、纸毛等脏污，直径≤0.3mm的墨皮、纸毛等脏污，不能超过2点 |
|  |  |  | 文字印刷应清晰完整,印面不应存在划伤和条痕 |
|  |  |  | 字迹烫箔应清晰，不应发毛无残笔断划；图文烫印表面应光亮；封皮烫印国徽及文字清晰锐利、力度适中、金粉均匀、不脱落、无糊版 |
| 17 |  | 套印误差 | ≤0.2mm |
| 18 |  | 同色密度偏差 | ≤0.05 |
| 19 | 号码喷印 | 字体颜色为深灰色，号码共11位，字体采用专门设计的防伪字体，号码数字清晰，无脏点，无缺号，无错号，无重号。 |
| 20 | 封皮防伪技术 | 使用自然资源部专用仪器测试，能够发出“嘀”的提示音，为合格 |
| 21 | 封皮颜色色差值 | （L*=35，a*=44.4，b*=22）±3 |
| 22 | 防伪识别特征 | 封二、 封三 | 开窗式安全线 | 安全线为荧光磁性镂空真空镀铝安全线，在紫外灯下观察可见镂空文字荧光颜色为黄绿色，可通过对应的磁性检测仪检验，镂空图文为（不动产权证书 BDCQZS）,镂空图文正反排列 |
| 23 |  |  | 二种荧光纤维 | （1）弯曲状荧光光角变色防伪纤维：自然光下观察为无色，在紫外灯下观察纤维呈弯曲状，改变紫外灯的照射角度，同一根防伪纤维会产生“红/蓝”变色效果。 |
| 24 |  |  |  | （2）荧光多色点防伪纤维：自然光下观察为无色；紫外灯下观察纤维由六个荧光色点组成，色点颜色依次为“红/黄/黄/黄/黄/蓝” |
| 25 |  | 内页 | 二种荧光纤维 | （1）透明弯曲状正反纸面荧光变色防伪纤维：自然光下透光观察，纤维呈透明弯曲状；紫外灯下观察纤维呈弯曲状态，紫外灯在纸张正反照射下观察，同一根防伪纤维会产生“橙/蓝”变色效果 |
| 26 |  |  |  | （2）荧光多色点防伪纤维：自然光下观察为无色；紫外灯下观察纤维由六个荧光色点组成，色点颜色依次为“红/黄/黄/黄/黄/蓝” |
| 27 |  |  | 水印 | 满版黑水印特征，水印图案文字为（不动产权证书BDCQZS），水印图文正反排列。 |
| 28 |  | 防伪底纹 （团花、浮雕） | 封二、封三底纹由团花和浮雕图案组成，浮雕图案为文字“不动产权证书”及五角星组成 |
| 29 |  | 缩微文字 | 内页边框缩微文字，ZIRANZIYUANBU清晰可辩, 封二、封三团花微缩文字，ZIRANZIYUANBU清晰可辩, 字高≤0.30mm |
| 30 |  | 全息烫印标识 | 光透镜效果（透镜移动） | 右上角圆形图呈凸透镜效果，在中间灰色的环状图形之内，可以看到一个十字，多方位随着摆动方向移动。 |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 超微字 | 在指定的星星图案里蕴藏了专用超微字“BDCQZ”。在高倍放大镜或显微镜下，可看到镜面结构文字“BDCQZ”字体高度为0.050 mm。 |
| 33 |  |  | 同位异象 （图像切换） | 当左右摆动标识时，可以看到两个图案交替切换。 |
| 34 |  |  | 文字浮雕效果 | 文字“BDCQZ”的采用特殊衍射结构，可以看到“BDCQZ”仿佛从平面突出，呈现独特的深度立体影像效果。 |

2、《不动产登记证明》检验项目及技术要求

| 序号 | 检验项目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸张 | 定量 | 150 g/ m2±5 g/ m2 |
| 2 |  | 厚度 | 175µm±10µm |
| 3 |  | 满版白水印特征 | 水印图案文字为（不动产登记证明BDCDJZM），水印图文正反排列。 |
| 4 |  | 三种荧光纤维 防伪特征 | （1）弯曲状荧光光角变色防伪纤维： 自然光下观察为无色，在紫外灯下观察纤维呈弯曲状，改变紫外灯的照射角度，同一根防伪纤维会产生“红/蓝”变色效果。 |
| 5 |  |  | （2）双色点双色线防伪纤维：自然光下肉眼直接观察为纤维由红绿两个色段相接而成，纤维两端有两个小圆点；自然光放大观察能清晰看到纤维由红绿两个色段组成，纤维红色端头有橙黄色圆点，纤维绿色端头有紫色圆点，圆点直径大于红绿两个色段的宽度；紫外灯下观察纤维红色端头圆点发红光，绿色端头圆点发蓝光。 |
| 6 |  |  | （3）荧光多色点防伪纤维：自然光下观察为无色；紫外灯下观察纤维由六个荧光色点组成，色点颜色依次为“红/黄/黄/黄/黄/蓝”。 |
| 7 | 成品规格尺寸偏差 | （297mm×210mm）±0.1mm |
| 8 | 平版印刷的质量要求：同色密度偏差 | ≤0.05 |
| 9 | 印刷颜色色值 | 色标 1（左端颜色） | （L*=82.4，a*=25.8，b*=39.3）±1 |
|  |  | 色标 2（中间颜色） | （L*=81.7，a*=-0.6，b*=23.2）±1 |
|  |  | 色标 3（右端颜色） | （L*=82.7，a*=25.5，b*=39）±1 |
|  |  | 色标4（左端颜色） | （L*=84.8； a*=21；b*=30.6）±1 |
|  |  | 色标5（中端颜色） | （L*=81； a*=0.25；b*=23.6）±1 |
|  |  | 色标6（右端颜色） | （L*=83； a*=24.8；b*=34.9） ±1 |
|  |  | 色标7（黑文字颜色） | （L*=38，a*=1.35，b*=5.2）±1 |
|  |  | 色标8（边框颜色） | （L*=48.3，a*=28.9，b*=8.9）±1 |
| 10 | 防伪识别特征 | 水印防伪特征 | 满版白水印特征，水印图案文字为（不动产登记证明BDCDJZM），水印图文正反排列 |
| 11 |  | 全息烫印标识 | 激光再现 | 激光再现文字“BDC”清晰可辨 |
| 12 |  |  | 超微缩文字 | 在指定的“J”图案里蕴藏了专用超微缩文字“不动产权证”，文字清晰、边缘锐利 |
| 13 |  |  | 文字景深效果 | 地图和文字不同景深显示不同的颜色 |
| 14 |  | 三种荧光纤维 防伪特征 | （1）弯曲状荧光光角变色防伪纤维：自然光下观察为无色，在紫外灯下观察纤维呈弯曲状，改变紫外灯的照射角度，同一根防伪纤维会产生“红/蓝”变色效果 |
| 15 |  |  | （2）双色点双色线防伪纤维：自然光下肉眼直接观察为纤维由红绿两个色段相接而成，纤维两端有两个小圆点；自然光放大观察能清晰看到纤维由红绿两个色段组成，纤维红色端头有橙黄色圆点，纤维绿色端头有紫色圆点；圆点直径大于红绿两个色段的宽度，紫外灯下观察纤维红色端头圆点发红光，绿色端头圆点发蓝光 |
| 16 |  |  | （3）荧光多色点防伪纤维：自然光下观察为无色；紫外灯下观察纤维由六个荧光色点组成，色点颜色依次为“红/黄/黄/黄/黄/蓝” |
| 17 |  | 防伪底纹 | 底纹由浮雕图案组成，浮雕图案为文字“不动产登记证明”及五角星组成 |
| 18 |  | 边框缩微文字 | 边框缩微文字“BUDONGCHANDENGJIZHENGMING”清晰可见 |

——以下空白——